超高阻微电流测试仪简介
（高阻型体电阻率表面电阻率测试仪）

1、 结构特征

1
 INCLUDEPICTURE "../Application%20Data/Tencent/Users/1064887318/QQ/WinTemp/RichOle/%7dYS3BWBA9CSG82EL_W)E0NQ.jpg" \* MERGEFORMAT 


  [image: image2.jpg]



F01电极测试绝缘材料           高阻仪微电流主机             F02小型探头测试薄膜  
二、概述
超高阻微电流测试仪（高阻型体电阻率表面电阻率测试仪）是运用环形三电极法原理测量固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率的多用途综合测量装置，也可作为超高阻计或微电流测试仪使用。该仪器设计符合国家标准GB/T 1410－2006/IEC 60093:1980：《固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法》。
仪器成套组成：由主机、标配的环形三电极、连接线缆等部分组成。
主机主要由高压电源、微电流检测计、嵌入式单片机系统组成。仪器所有参数设定、功能转换全部采用数字化键盘输入；具有零位、满度校正功能；手动/自动转换量程；测试数据由双数字表头显示，左窗口显示测试结果体电阻率，右窗口显示测试条件：测试电压、测试电流以及设定修正系数。

电极选配：仪器配备标准环形三电极，客户也可以根据需要参照国标，自备电极以扩大应用场合。
仪器具有测量精度高、灵敏度高、稳定性好、智能化程度高、结构紧凑、使用简便等特点。

仪器适用于工矿企业，科研院所对于防静电产品如防静电鞋、防静电塑料橡胶制品、计算机房防静电活动地板等电阻值的检验以及绝缘材料和电子电器产品的绝缘电阻测量。也可用于微弱电流测量如光电效应和器件暗电流测量。
三、基本技术参数
1. 测量范围、分辨率
电    阻：     1.0×102 ～ 2.0×1015  Ω,      分辨率0.01×102 ～ 0.01×1015  Ω

电 阻 率：     1.0×102 ～ 2.0×1016 Ω-cm    分辨率0.01×103 ～ 0.01×1016  Ω-cm

方块电阻：     1.0×103 ～ 2.0×1016 Ω/□    分辨率0.01×103 ～ 0.01×1016  Ω/□ 

2. 量程划分及误差等级

	量程
	102~103
	103~106
	106~109
	109~1012
	1012~1014
	1014~1015

	单位
	电阻Ω，电阻率Ω-cm，方阻Ω/□

	基本误差
	±10%
	±5%
	±5%
	±8%
	±10%
	±15~20%


[image: image3.jpg]


3 工作电源：220V±10％, f=50Hz±4％,PW≤20W

4 外形尺寸：W×H×L=32cm×13cm×32cm

净   重：≤3.5kg

5 环形三电极和可测样品尺寸

电极是由三个独立的单元组成:

5.1中心为圆柱体,直径为50mm,高度是40mm。

5.2圆柱体外为一圆环,圆环内径为60mm,外径为80mm, 高是40mm。

5.3底为一平板, 直径为100mm的圆板，厚度一般为10mm
可测样品尺寸大于直径90mm。


